I этап, теоретический, заочный

1. Предложить методику определения характеристики, свойства или параметра для представленной задачи.

2. Предложить конструкцию измерительной установки.

3. Предложить методику проведения измерений.

4. Предложить методику описания полученных результатов.

ПРОБЛЕМА №4

Исследование кроющей способности различных материалов

Кроющей способностью называют свойство материала закрывать сплошным слоем поверхность обрабатываемого предмета. Чем тоньше требуется слой покрывающего материала, чтобы закрыть первоначальную поверхность предмета, тем больше кроющая способность, и наоборот. При хорошей кроющей способности требуется меньшее количество материала на единицу поверхности. Самое широкое применение эта характеристика находит в области оценки качества и определения технических характеристик лакокрасочных изделий.

Единицей измерения кроющей способности является отношение «площадь/масса», то есть см2/г или м2/кг. Значение кроющей способности материала можно найти на банках с краской, обойных клеях, лаках и т.д., где написано, на какую площадь покрытия рассчитана данная упаковка.

Однако помимо этого очевидного приложения понятия «кроющая способность» можно привести еще один пример использования – это определение кроющей способности алюминиевой пудры. Метода определения кроющей способности заключается в следующем.

Берут стеклянный сосуд прямоугольной формы и стеклянные пластинки. Верхние кромки сосуда и стеклянные пластинки натирают парафином и полируют мягкой тканью. Сосуд заполняют дистиллированной водой так, чтобы уровень воды был несколько выше кромки сосуда и устанавливают строго горизонтально.

Навеску пудры 0,05 - 0,1 г, взвешенную с погрешностью не более 0,001 г, равномерно рассыпают совочком из алюминия или другого неискрообразующего материала на поверхности воды, ограниченной двумя пластинками. Пудру распределяют по поверхности воды мягкой кисточкой. Сдвигая и раздвигая пластинки, добиваются такого положения, чтобы вся ограниченная ими поверхность воды в сосуде была покрыта сплошным ровным слоем пудры без просветов, морщин и складок. Поверхность воды, покрытую сплошным слоем пудры, измеряют линейкой.

Затем кроющую способность Х пудры на воде (см2/г), вычисляют по формуле

,

где S - измеренная площадь, см2; m - навеска пудры, г.

Формулировка проблемы №4:

В качестве объекта исследования выступает жикофазный клей.

а) предложить методику определения кроющей способности клея.

б) предложить экспериментальную установку, позволяющую определить значение кроющей способности клея на различных поверхностях.

в) предложить методику определения минимального количества клея, наносимого на поверхность, чтобы после склеивания клей не проступал на границе соединения и при этом равномерно покрывал максимально возможную площадь, то есть всю склеиваемую поверхность.